[bookmark: _GoBack]产品符合：GB 25038—2024《鞋类通用安全要求》、QB/T 2955—2017《休闲鞋》具体参数如下
帮面：
1、材质(帮面)：头层牛皮
2、六价铬、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、富马酸二甲酯、含氯苯酚、邻苯二甲酸酯)、短链氯化石蜡：均未检出。
3、pH(帮面)：4.5～5.0
4、撕裂力(帮面)(N)：≥100 
5、崩裂性能(帮面)(N):≥400
6、耐黄变(帮面)（级）:≥4
7、涂层厚度(帮面)(mm)：≤0.05
8、厚度(帮面)(mm)：≥1.5
9、可萃取重金属含量(mg/kg)：砷，镉，钴，铜，铅，镍，汞，锑均小于等于10.0


衬里：
1、材质(衬里)：头层猪皮
2、六价铬、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、富马酸二甲酯、含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、3、短链氯化石蜡：均未检出。
4、衬里摩擦色牢度（级）：4-5级
5、pH(衬里)：3.9～5.0
6、撕裂力(衬里)(N)：≥30
7、抗张强度(衬里)：纵向(MPa)≥25.7  横向(MPa)≥19.3
8、断裂伸长率(衬里)：纵向(%)≥34    横向(%)≥45
9、可萃取重金属含量(mg/kg)：砷，镉，钴，铜，铅，镍，汞，锑均小于等于10.0

内垫：
1、材质(内垫)：头层猪皮
2、六价铬、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、富马酸二甲酯、含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、短链氯化石蜡：均未检出。
3、内垫摩擦色牢度（级）：4-5级
4、pH(内垫)：4.0～5.0

其他：
1、异味（级）：2级
2、耐折性能：割口裂口长度≤5.7mm;
3、外底耐磨性能（mm）：≤5.7mm;
4、外底与外中底粘合强度（N/cm）：≥26
5、帮面材料低温屈挠性能：不小于4万次
6、产品标识符合 QB/T 2673—2023检测标准
7、耐磨性能(磨耗量)(mm³)：≤134
8、防滑性能(干态)：≥0.80 
9、防滑性能(湿态)：≥0.30
10、整鞋刚性：弯折角度大于45°








