产品符合：GB 25038—2024《鞋类通用安全要求》、QB/T 2955—2017《休闲鞋》具体参数如下

帮面：

1、材质(帮面)：头层牛皮

2、六价铬、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、富马酸二甲酯、含氯苯酚、邻苯二甲酸酯)、短链氯化石蜡：均未检出。

3、pH(帮面)：4.5～5.0

4、撕裂力(帮面)(N)：≥100

5、崩裂性能(帮面)(N):≥400

6、耐黄变(帮面)（级）:≥4

7、涂层厚度(帮面)(mm)：≤0.05

8、厚度(帮面)(mm)：≥1.5

9、可萃取重金属含量(mg/kg)：砷，镉，钴，铜，铅，镍，汞，锑均小于等于10.0

衬里：

1、材质(衬里)：头层猪皮

2、六价铬、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、富马酸二甲酯、含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、3、短链氯化石蜡：均未检出。

4、衬里摩擦色牢度（级）：4-5级

5、pH(衬里)：3.9～5.0

6、撕裂力(衬里)(N)：≥30

7、抗张强度(衬里)：纵向(MPa)≥25.7  横向(MPa)≥19.3

8、断裂伸长率(衬里)：纵向(%)≥34    横向(%)≥45

9、可萃取重金属含量(mg/kg)：砷，镉，钴，铜，铅，镍，汞，锑均小于等于10.0

内垫：

1、材质(内垫)：头层猪皮

2、六价铬、可分解致癌芳香胺染料、甲醛含量、富马酸二甲酯、含氯苯酚、邻苯二甲酸酯、短链氯化石蜡：均未检出。

3、内垫摩擦色牢度（级）：4-5级

4、pH(内垫)：4.0～5.0

其他：

1、异味（级）：2级

2、耐折性能：割口裂口长度≤5.7mm;

3、外底耐磨性能（mm）：≤5.7mm;

4、外底与外中底粘合强度（N/cm）：≥26

5、帮面材料低温屈挠性能：不小于4万次

6、产品标识符合 QB/T 2673—2023检测标准

7、耐磨性能(磨耗量)(mm³)：≤134

8、防滑性能(干态)：≥0.80

9、防滑性能(湿态)：≥0.30

10、整鞋刚性：弯折角度大于45°